床上用品产品质量河南省监督抽查实施细则

本细则适用河南省市场监督管理局组织的床上用品产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

**表1 抽取样品数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | | 抽样数量  （条/套/个） | 检验样品数量  （条/套/个） | 备用样品数量  （条/套/个） |
| 1 | 无填充物床上用品 | 床单、被套、床罩、  毛巾被 | 2 | 1 | 1 |
| 枕套 | 3 | 2 | 1 |
| 毯子 | 2 | 1 | 1 |
| 配套床上用品 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 有填充物床上用品 | 绗缝制品 | 2 | 1 | 1 |
| 被类 | 2 | 1 | 1 |
| 枕、靠垫类产品 | 3 | 2 | 1 |

注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超出检验合理要求

2．检验依据

**表2 无填充物床上用品**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2002  GB/T 18886-2019 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 燃烧性能 | GB/T 14644-2014 |
| 11 | 重金属 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388-2016 |
| 13 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  GB/T 2910.1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2009  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.11-2009  GB/T 2910.12-2009  GB/T 2910.18-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.22-2009  GB/T 2910.101-2009  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009  GB/T 16988-2013 |

**表3 有填充物床上用品**

| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | 甲醛含量 | | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 直接或间接包覆填充物的纺织品 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2002  GB/T 18886-2019 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 燃烧性能 | GB/T 14644-2014 |
| 11 | 重金属 | GB/T 30157-2013 |
| 12 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388-2016 |
| 13 | 纤维含量 | | FZ/T 01057.1-2007  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  GB/T 2910.1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2009  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.11-2009  GB/T 2910.12-2009  GB/T 2910.18-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.22-2009  GB/T 2910.101-2009  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009  GB/T 16988-2013 |
| 14 | 絮用纤维原料要求 | | GB 18383-2007 5.1、5.2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

**3.1依据标准**

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 22796-2009 被、被套

GB/T 22797-2009 床单

GB/T 22843-2009 枕、垫类产品

GB/T 22844-2009 配套床上用品

FZ/T 43018-2017 蚕丝绒毯

FZ/T 61001-2019 纯毛、毛混纺毛毯

FZ/T 61002-2019 化纤仿毛毛毯

FZ/T 61004-2017 拉舍尔毛毯

FZ/T 61005-2015 线毯

FZ/T 61006-2019 纬编腈纶毛毯

FZ/T 34003-2011 亚麻床上用品

FZ/T 81005-2017 绗缝制品

FZ/T 62019-2012 工艺绗缝被

FZ/T 62026-2015 手工粗布床单

FZ/T 62027-2015 磨毛面料床单

FZ/T 62028-2015 针织床单

FZ/T 62029-2015 手工粗布被套

FZ/T 62030-2015 磨毛面料被套

FZ/T 62031-2015 针织被套

GB/T 33734-2017 机织婴幼儿床上用品

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 62037-2017 灯芯绒被套

FZ/T 62038-2017 灯芯绒床单

FZ/T 43007-2011 丝织被面

FZ/T 44004-2018 丝绸床上用品

GB/T 32605-2016 羊毛、羊绒被

GB/T 22864-2020 毛巾

FZ/T 62016-2009 无捻毛巾

FZ/T 62033-2016 超细纤维毛巾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。